Adjuvant – Plastifiant – Réducteur d’eau

Dosage

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Les items Dosage, Extrait sec et Densité permettent de calculer et d’indiquer le dosage en pourcentage de la masse de liant dans la formulation, en fonction de la quantité d’extrait sec de l’adjuvant. Cela permet de conserver la cohérence de la formulation même si le producteur d’adjuvant modifie la teneur en extrait sec de son produit suivant son mode de conditionnement (vrac, conteneurs ou bidons).

Exemple :

Béton dosé en ciment à 350 kg/m3 contenant un plastifiant pour 1,5% en masse de ciment.

Cela donne :

- Masse de plastifiant = 1,5% de 350 kg = 5,25 kg/m3

- Dosage en extrait sec : 5,25 x 0,31 = 1,6275 kg/m3 d’extrait sec d’adjuvant (extrait sec du plastifiant Sika™ Plastiment™-24R = 31% – voir fiche technique du produit) soit 1.6275/350 = 0,465 % de la masse de ciment

- Volume en liquide du plastifiant : 5.25/1.175=4.468 L/m3 avec une densité de 1,175 (densité du plastifiant Sika™ Plastiment™-24R – voir fiche technique du produit). Ces 4,47 L représente le volume d’adjuvant qui sera versé en même temps que l’eau de gachage.

Soit l’image ci-dessous en entrée de donnée :

Soit les chiffres en rouge figurant ci-dessus.

Ce qui permettra d’afficher dans la note de calcul la formulation suivante concernant le plastifiant :

Dosage plastifiant : 0,465% en extrait sec (ou 4,47 L/m3 pour un extrait sec de 31%) soit les chiffres en bleu aux points 3 et 2 ci-dessus.

Dernière mise à jour :   19 juin 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999