Adjuvant – Plastifiant – Réducteur d’eau

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le taux de minoration de la quantité d’eau efficace est obtenu après essai. Toutefois, un plastifiant conforme à la NF EN 934 doit assurer une réduction du dosage en eau de 5% minimum. Pour un superplastifiant, la réduction minimale garantie est de 12%.

Aussi, le taux de réduction ne pourra être inférieur à 5% sauf dans le cas ou votre exigence de formulation impose une ouvrabilité du béton frais S4 pour la formulation Baron-Ollivier. Dans ce cas, le plastifiant permet de passer d’une classe S3 à S4.

Ainsi, si votre taux de réduction est de 13% comme le montre l’image ci-dessus, vous devrez indiquer « 13 » dans le champ de texte.

Le champ de texte prend en charge uniquement des entiers. Ce qui signifie que la réduction se fait à 1% près. Pas de valeur de type 6,5%, ce sera 6% ou 7%. Les 0,5% sont illusoire.

La valeur du taux de réduction du plastifiant doit être comprise entre 0% et 30%. Au-delà de ces bornes, une erreur sera affichée.

Exemple :

Si le plastifiant utilisé permet une réduction d’eau efficace de 10%, cela signifie que si le besoin en eau de votre formulation est de 180L/m3 avant plastifiant, il va s’établir alors, après versement du plastifiant, à 180 – 18 (=10%) = 162 L/m3.

Dernière mise à jour :   19 juin 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999