Addition

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Suivant la définition figurant dans l’EN206-1, l’addition est un matériau minéral finement divisé utilisé dans le béton afin d’améliorer certaines propriétés ou pour lui conférer des propriétés particulières. La norme qualifie 2 types d’additions minérales :

- Type I : les additions quasiment inertes

- Type II : les additions à caractère pouzzolanique ou hydraulique latent

La quantité d’addition par rapport au ciment est encadrée par l’EN206-1 suivant la classe d’exposition.

Les additions de type II peuvent être prises en compte dans la composition du béton pour le respect de la teneur en ciment et du rapport eau/ciment suivant le coefficient k.

L’ajout d’une addition dans la formulation d’un béton peut être dictée par plusieurs intérêts :

- Cout économique : remplacement d’une partie du ciment par une addition de type II.

- Considération de durabilité : compacité du squelette granulaire

- Qualité du parement

- ….

Toutefois, cet ajout est encadré par l’EN206-1.

Les additions, proposées par cette version logicielle, sont :

- Addition calcaire de type A (= L)

- Addition calcaire de type B (= LL)

- Métakaolin de type A

- Addition siliceuse de minéralogie QZ

- Cendres volantes siliceuses

- Laitier vitrifié

- Fumées de silice

|  | Fines |  | Cendres volantes siliceuses | Laitier vitrifié | Métakaolin | Fumées de silice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calcaires | Siliceuses |  |  |  |  |
| Masse volumique (kg/m3) | 2700 | 2650 | 2200 | 2850 (2700 – 3000) | 2500 | 2250 (2100 – 2400) |

Tableau 2-1  - Extrait de l’ouvrage de Baron-Ollivier - page 388

Détermination du coefficient k pour les additions dans le ciment suivant l’EN206-1 : 2004.

Détermination du coefficient k pour les additions dans le ciment suivant l’EN206-1 : 2020 :

Identique à celle de 2004 sauf pour les points suivants :

- Cendres volantes : k=0.40 quel que soit la valeur de i28 et de i90 alors que la norme de 2004 imposait i28≥0.75 et i90≥0.85

- Fumées de silice : le terme C dans le rapport E/C est remplacé par E/liant équivalent. Les valeurs des rapports restent identiques.

- Laitiers vitrifiés : introduction des classes A, B et C avec k=0.90 si i7≥0.65 et i28≥0.85 (classes A et B) et k=0.60 pour la classe C. les termes h3/7 et h3/28 ne sont plus utilisés.

- Métakaolins de type A : k=1

- Additions calcaires : k=0.25 identique quel que soit la valeur de i28

- Additions siliceuses : classe A remplacer par « de minéralogie Qz » et k=0.25 identique quel que soit la valeur de i28

Dans la formulation Baron-Ollivier (voir bibliographie), le terme Addition est remplacé par Fine.

La formulation par la méthode Dreux-Gorisse ignore les additions. La partie Addition n’est donc pas accessible si le projeteur a fait le choix de cette méthode.

Dernière mise à jour :   1 mai 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- NF EN 206-1 :2020