Classe vrai du ciment

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le logiciel prend pour classe vraie du ciment, les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous (valeurs figurant dans le formulaire Configuration) :

| Classe caractéristique | Fm classe vraie (MPa) (28 jours) |
| --- | --- |
| 32,5 | 45 |
| 32,5 R | 45 |
| 42,5 | 55 |
| 42,5 R | 55 |
| 52,5 | 65 |
| 52,5 R | 65 |

Ces valeurs sont des valeurs inscrites en dur dans le logiciel. Toutefois, vous avez la possibilité de les modifier via le fichier config

Pour ce faire vous devez aller dans le formulaire « Configuration » à l’onglet Ciment pour réaliser les modifications.

Toutefois, le logiciel offre la possibilité de renseigner directement la classe vraie

Dernière mise à jour :   5 janvier 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018