Densité du ciment

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Sa valeur peut être modifiable. Certaines valeurs sont indiquées par défaut.

Vous pouvez, vous-même, faire le calcul de densité du ciment employé et l’indiquer dans le champ de texte correspondant. Ainsi, en suivant l’exemple figurant dans [2] , densité d’un ciment II/B-V, 0.65x3150 (densité clinker) + 0.35x2200 (densité cendre volante) = 2820 kg/m3.

La densité du CEM II/B-S sera donc indiqué comme 2,82 T/m3.

La valeur moyenne peut être prise égale à 3,1 T/m3, mais au détriment de la précision de la formulation.

Dernière mise à jour :   5 janvier 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018