Correction de l’ordonnée du point de brisure de la droite de référence pour la composition granulaire du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Cette correction se présente sous la forme suivante :

Figure 4-4 - Correction droite de référence

En cochant ou pas, une ou plusieurs des options proposées ci-dessus, vous allez modifier l’ordonnée du point de brisure de la courbe de référence.

Les corrections sont les suivantes :

- Béton non armé : aucune correction

- Béton armé avec une densité de ferraillage ≤ à 80kg/m3 : majoration de 5% de l’ordonnée, ce qui majore la quantité de sable par rapport à la quantité de gravillon.

- Béton armé avec une densité de ferraillage > à 80kg/m3 : majoration de 5% de l’ordonnée, ce qui majore la quantité de sable par rapport à la quantité de gravillon.

- Béton destiné à être pompé : majoration de 10% de l’ordonnée, ce qui majore la quantité de sable par rapport à la quantité de gravillon.

- Correction du module de finesse : majoration/minoration suivant la même règle que la méthode Dreux-Gorisse suivant l’équation 6.mf-15 soit une majoration de 1,8% (soit +1,8 puisque l’ordonnée est en % de tamisat) pour un mf=2,8 et une minoration de 2,4 (soit -2,4) pour un mf = 2,1. Cette correction figure dans [2] mais pas dans la méthode originale [3].

Enfin, M. Chanvillard propose à travers [2], quelques % si la vibration à la mise en œuvre est puissante. La méthode Dreux-Gorisse propose aussi la même modification mais en étant bien plus précise. La méthode originale Baron-Ollivier ne prévoyant rien de la sorte, j’ai préféré m’abstenir de la mettre en place.

Enfin, une correction est prise en compte de manière automatique sans qu’elle n’apparaissent ci-dessus : majoration de 3% en cas d’utilisation de granulats concassés (idem que pour la méthode Dreux-Gorisse).

Dernière mise à jour :   24 juin 2026

Bibliographie :

- [2] - « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999

- [3] - « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- [1] « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française