Majoration pour la quantité de pâte à ciment suivant la majoration de la quantité d’eau

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Dans le cadre de la méthode de Dreux-Gorisse, il est appliqué une correction en minoration/majoration sur la quantité d’eau si Dmax≠20mm (Dmax≠25mm pour l’ENS)

| Correction en % sur le dosage en eau en fonction de D max |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension maximale des granulats D en mm | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| Correction sur le dosage en eau (en %) | +15 | +9 | +4 | 0 | -4 | -8 | -12 |

Pour la méthode Dreux_Gorisse stricte, cette majoration/minoration sur la quantité d’eau entraine ipso-facto une majoration/minoration sur la quantité de ciment.

Dans le TD de l’ENS, la correction n’affecte que le dosage en eau.

Aussi, comme la littérature n’est pas claire sur ce point, j’ai introduit un choix dans le logiciel permettant de prendre en compte ou pas cette majoration/minoration de la pâte à ciment suivant la modification de la quantité d’eau.

En résumé, si la case est cochée, une majoration/minoration de la quantité d’eau entraine automatiquement une majoration/minoration de la quantité de ciment afin de garder le rapport E/C constant.

Dernière mise à jour :   3 mai 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018