Mode de fabrication du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le 1ier item est typiquement le cas d’une centrale à béton prêt à l’emploi ou d’une centrale à béton sur chantier.

Le 2ième item peut caractériser tout le reste.

Le 3ième item permet de renseigner directement la valeur de la résistance moyenne à la compression, qui est la valeur cible de la formule de Bolomey, utilisée dans cette méthode (comme dans la méthode Dreux-Gorisse).

Les 2 premiers items vont permettre de moduler la correction apportée à la valeur de compression caractéristique pour déterminer la résistance moyenne :

- Item n°1 : Si le matériel de fabrication est régulé et calibré, l’écart type est réduit de +3 ou +4 MPa suivant si fck supérieur ou inférieur à 25 MPa

- Item n°2 : Si l’on ne dispose pas d’information sur la fabrication, on admet un écart type de 3 soit fc + 5 MPa ou 6 MPa suivant si fck supérieur ou inférieur à 25 MPa

Quel que soit le mode de fabrication, la formule de Bolomey modifiée est basée sur une résistance moyenne et cette dernière sera toujours supérieure à la résistance caractéristique par définition de cette dernière. La caractérisation du mode de fabrication permet de manière simple, d’indiquer la plage de valeur entre la résistance caractéristique et la résistance moyenne.

Si vous n’êtes pas d’accord avec les majorations provenant de la méthode Baron-Ollivier, il vous suffit d’utiliser le 3ième item, ce qui vous permettra de renseigner directement la valeur de la résistance moyenne.

Dernière mise à jour :   22 mars 2026

Bibliographie :

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.