Ouvrabilité

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

L’ouvrabilité d’un béton frais est aussi définit par sa consistance. C’est ce dernier terme qu’utilise la norme EN206.1.

La consistance d’un béton traduit son aptitude à être transporté, à être mis en place et à remplir les coffrages en conservant toujours son homogénéité.

La norme EN206.1 définit 5 classes d’affaissement. L’essai d’affaissement correspond à l’essai au cône d’Abrams (ou Slump Test)

Tableau 1 : Classe de consistance en fonction de l’affaissement

| Classe de consistance suivant Dreux | Classe de consistance suivant EN 206.1 | Affaissement (cm) | Tolérance (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferme | S1 | De 1 à 4 | +/- 1 |
| Plastique | S2 | De 5 à 9 | +/- 2 |
| Très plastique | S3 | De 10 à 15 | +/- 3 |
| Fluide | S4 | De 16 à 21 | +/- 3 |
|  | S5 | >= 22 |  |

Tableau 2 : Affaissement moyen en fonction du type d’Ouvrage

| Type d’Ouvrages | Affaissement (cm) |
| --- | --- |
| Bétons filés (séparateurs de voies, etc.) Mise en place au tapis | 3 |
| Mise en place à la pompe | >7 |
| Poteaux, piles, tabliers, semelles | 9 |
| Mise en place à la benne (banches, planchers) | 12 |
| Béton de fondation (non vibré), Mise en place à la goulotte | >14 |
| Pieux, parois moulées | >18 |
| Bétons à hautes performances | >18 |

Suivant l’EN206-1 :

| Classe suivant EN206-1 | Affaissement A (mm) au cône d’Abrams | Désignation |
| --- | --- | --- |
| S1 | 10 à 40 | Ferme |
| S2 | 50 à 90 | Plastique |
| S3 | 100 à 150 | Très plastique |
| S4 | 160 à 210 | Fluide |
| S5 | ≥ 220 | Très fluide |

En règle générale :

- S1/S2 pour des grandes masses peu ferraillées (semelles, dallages),

- S3/S4 pour des éléments verticaux standards (voiles, poteaux),

- S4/S5 pour des éléments très fins ou inaccessibles à la vibration : pieux de fondations par exemple

Autre tableau figurant dans la littérature :

| Affaissement (cm) | Plasticité | Désignation | Vibration conseillée | Usages fréquents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 à 4 | Ferme | F | Puissante | Bétons extrudés Bétons de VRD |
| 5 à 9 | Plastique | P | Normale | Génie Civil Ouvrages d’Art Bétons de masse |
| 10 à 15 | Très plastique | TP | Faible | Ouvrages courants |
| >15 | Fluide | Fl | Léger Piquage | Fondations profondes |

Tableau 8-III tiré de [3]

| Type d’ouvrage | Affaissement au cône (cm) |
| --- | --- |
| Bétons filés (séparateurs de voies, etc.), mise en place au tapis | 3 |
| Mise en place à la pompe | >7 |
| Poteaux, piles, tabliers, semelles | 9 |
| Mise en place à la benne (banches, planchers) | 12 |
| Béton de fondation (non vibré), mise en place à la goulotte | >14 |
| Pieux, parois moulées | >18 |
| Béton à haute performance | >18 |

Exemple :

Consistance d’un béton pour poteau au ferraillage dense : S3. Il est assez fluide pour passer entre les aciers avec l'aide d'une vibration correcte, mais assez cohésif pour éviter que les gros granulats se séparent du mortier. Un béton S2 (plastique) aurait été trop ferme, un béton S4 (fluide) aurait aussi convenu, mais peut-être avec un risque de ségrégation légèrement plus élevé s'il n'est pas bien formulé.

Dernière mise à jour :   8 mars 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française