Ouvrabilité suivant la méthode Dreux-Gorisse

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Equation (1)

La méthode Dreux-Gorisse prend en compte l’ouvrabilité du béton suivant les courbes de la figure ci-contre.

L’équation (1) ci-dessus permet de déterminer la valeur du rapport C/E en fonction de la résistance moyenne souhaitée.

La mise en place du béton dans son coffrage nécessite une certaine ouvrabilité (voir §2.2.1.3 Ouvrabilité du béton frais dans la notice)

La combinaison des 2 valeurs (C/E et ouvrabilité) va permettre de déterminer la quantité de ciment via l’abaque ci-contre.

L’ouvrabilité figurant sur cette abaque est formulée en cm d’affaissement au cône d’Abrams. Les valeurs d’ouvrabilité pour cette méthode devront donc être spécifiées en cm, compris entre 1 et 12 cm. L’abaque ne va pas au-delà de 12 cm.

Dernière mise à jour :   29 Décembre 2025

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française