Choix du tableau de correction de la quantité d’eau pour la méthode Dreux-Gorisse

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Il s’applique une majoration ou une minoration de la quantité d’eau suivant le Dmax du granulat (voir tableau ci-dessous provenant de [1]) :

Dans le cas du TD de l’ENS [2], le tableau de correction de la quantité d’eau est le suivant :

| Correction en % sur le dosage en eau en fonction de D max |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension maximale des granulats D en mm | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| Correction sur le dosage en eau (en %) | +15 | +9 | +4 | 0 | -4 | -8 | -12 |

Enfin, en faisant quelques recherches bibliographiques, il ressort que le tableau majoritairement utilisé, est un composé des 2 et figure dans le logiciel sous terme de tableau n°3 :

Comme pour le tableau de Kdg, nous pouvons constater que le tableau 3 est un condensé des tableaux 1 et 2 entre les bornes 5mm et 50mm.

Le tableau n°3 composé est donc identique au tableau 29 ci-dessus entre les bornes 10mm et 50 mm puis les valeurs du tableau de l’ENS entre les bornes 5mm et 10mm et entre les bornes 50mm et 100mm.

Dernière mise à jour :   15 juillet 2026

Bibliographie :

- [1] - « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- [2] - TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018 (librement accessible sur Internet).