Choix du tableau du coefficient granulaire Kdg pour la méthode Dreux-Gorisse

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

(Equation de Bolomey)

Il s’agit du coefficient Kdg de l’équation de formulation de la résistance moyenne du béton ci-dessus.

Dans le cas de la méthode Dreux-Gorisse tel qu’exposé dans [1], le tableau de choix est le suivant :

Dans le cas du TD de l’ENS [2], le tableau de choix du coefficient est le suivant :

Et vous pouvez constater comme moi, que les bornes de diamètre ne sont pas les mêmes et les valeurs de Kdg pour la qualité Bonne, Courante sur les diamètres 25mm et 63mm : 0,55 pour 0,50 et 0,60 pour 0,55 alors que les autres valeurs restent identiques. Je me pose la question s’il n’y a pas eu erreur de copie dans le document de l’ENS pour les 2 valeurs de Kdg, 0,55 pour 0,50 et 0,60 pour 0,55

Enfin, en faisant quelques recherches bibliographiques, il ressort que le tableau majoritairement utilisé est un composé des 2 et figure dans le logiciel sous terme de tableau n°3 :

Et, vous pouvez constater que ce tableau n°3 est un peu le condensé des 2 premiers tableaux avec les valeurs de Kdg du tableau 1 et les bornes du tableau 2.

Enfin, le logiciel vous autorise à renseigner directement la valeur Kdg dans le cas où vous ne seriez convaincu par aucun des tableaux ci-dessus.

Dernière mise à jour :   15 juillet 2026

Bibliographie :

- [1] - « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- [2] - TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018 (librement accessible sur Internet).