Température du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Cette température renvoie aux conditions climatiques dans lesquelles vont se dérouler le bétonnage. Un temps froid à très froid (ne pas descendre en dessous de 5°C) pourra permettre d’abaisser la quantité d’eau. Par contre, un temps chaud devrait conduire à augmenter la quantité d’eau pour faire face à une évaporation accélérée.

Or, c’est une mauvaise pratique d’accroitre la quantité d’eau par temps chaud car on réduit sensiblement la résistance du béton durci (d’où la zone grisée sur le tableau ci-dessous). Utiliser plutôt des adjuvants.

| Température (°c) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient multiplicateur | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1.04 | 1.08 | 1.12 |

Dernière mise à jour :   22 mars 2026

Bibliographie :

- [1] « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française