Transport et mise en oeuvre du béton

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

La valeur d’ouvrabilité imposée dans le formulaire, est une valeur mesurée après vingt ou trente minutes d’attente. Pour une durée plus longue, on visera la classe immédiatement plus fluide que celle nécessaire à la mise en place : par exemple, pour un béton « plastique », viser un béton « très plastique ». Si l’on doit disposer d’un béton « fluide », on fera appel à un superplastifiant complété, au besoin, par un retardateur de prise.

En résumé :

- Si vous considérez que les délais de transport et de mise en œuvre ne modifieront pas la consistance du béton de manière à remettre en cause le bétonnage, alors vous cochez le bouton « Délai inférieur à 30 mn ». Dans ce cas, le niveau de consistance indiqué précédemment (Voir notice §4.3.3.2 - Ouvrabilité) est conservé.

- Si vous considérez que les délais de transport et de mise en œuvre peuvent altérer grandement la consistance du béton au point de remettre en cause le bétonnage, alors vous cochez le bouton « Délai supérieur à 30 mn ». Dans ce cas, le niveau de consistance indiqué précédemment, est augmenté d’un niveau par le logiciel. Ainsi si l’indication précédente était S3, le niveau va passer à S4.

Pour rappel (tableau extrait de [2], page 99)

| Température | 5°C |  | 10°C |  | 20°C |  | 30°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe de résistance des ciments | Début de prise ± 1 h | Fin de prise ± 1h | Début de prise ± 1 h | Fin de prise ± 1h | Début de prise ± 1 h | Fin de prise ± 1h | Début de prise ± 1 h | Fin de prise ± 1h |
| 52.5 | 7h00 | 12h00 | 5h00 | 8h00 | 3h00 | 5h30 | 2h00 | 4h00 |
| 42.5 | 9h30 | 14h30 | 6h00 | 10h30 | 3h30 | 6h00 | 2h30 | 4h30 |
| 32.5 | 10h00 | 15h30 | 7h00 | 11h30 | 4h00 | 7h00 | 3h00 | 4h30 |

Tableau 4-1 - Influence de la température et de la classe de résistance du ciment sur la prise

Comme le montre le tableau ci-dessus et l’indique M. Chanvillard dans son ouvrage, le temps de prise du béton est suffisamment long pour permettre une mise en œuvre normale du béton. D’ailleurs, cette notion n’apparait pas dans la méthode Dreux-Gorisse.

Dernière mise à jour :   22 juin 2026

Bibliographie :

- [1] « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- [2] - « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française