Vibration

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

La méthodologie impose de connaitre le type de vibration prévue pour la réalisation de l’ouvrage.

Elle répartie la vibration en 4 modes :

- Leger

- Faible

- Normal

- Puissant

Le mode de vibration léger correspond à un piquage ou léger piquage ou damage suivant le tableau ci-dessus.

Le mode de vibration faible pourra correspondre, par exemple, à l’utilisation d’une règle vibrante pour un plancher de forte épaisseur.

Le mode de vibration normal correspond à l’usage d’une aiguille vibrante, soit la classification vibration courante ou bonne vibration suivant le tableau ci-dessus.

Le mode de vibration puissant correspond à l’usage d’une table vibrante, de banche vibrante, de coffrage vibrant.

La détermination de ces modes de vibration est nécessaire pour :

- Le calcul de la compacité suivant le tableau 10-13 de [1]

- Le calcul du coefficient correctif pour le point de brisure A dans le tracé de la courbe granulaire de référence (tableau 10-12 de [1] ). Pour ce tableau, Leger et Faible sont assimilés à Faible.

Dernière mise à jour :   28 décembre 2025

Bibliographie :

- [1] « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française