Coefficient d’absorption pour le gravillon

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le coefficient d’absorption caractérise la quantité d’eau qui va être absorbée par les pores du granulat.

Chaque granulat possède sa propre caractéristique d’absorption en fonction de la nature de sa porosité. A titre d’exemple et d’ordre de grandeur, un sable peut avoir un coefficient d’absorption de l’ordre de 1% et un gravillon 5/15 alluvionnaire, un coefficient d’absorption d’environ 0,15%.

Cette absorption va donc retrancher l’eau nécessaire à l’hydratation de la pâte de ciment et à l’ouvrabilité du béton. Il en est donc tenu compte dans la quantité d’eau calculée. Cette dernière figure sous le terme d’Eau Efficace, terme calculé dans le cadre de la méthode Baron-Ollivier et figurant dans les spécifications de l’EN206-1 (raison de plus pour préférer cette dernière méthode à la méthode Dreux-Gorisse).

Voir exemples au §4.4.3.7 - Coefficient d’absorption page 56 de la présente notice pour le calcul de l’eau de gachage en tenant compte ou pas du coefficient d’absorption.

Dans le cadre de la méthode de formulation Dreux-Gorisse, ce coefficient n’apparait pas car il est seulement tenu compte de la teneur en humidité du granulat.

Dernière mise à jour :   17 juin 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. Festa- Edition Eyrolles

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999