Coefficient granulaire

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Le logiciel laisse le choix de renseigner le coefficient granulaire rentrant dans l’équation de bolomey par 2 méthodes :

- Renseignement direct de Kdg

- Evaluation de Kdg suivant la méthode de formulation employée :

  - Dreux-Gorisse : Diamètre maximum du granulat + Qualité du granulat

  - Baron-Ollivier : Diamètre maximum du granulat + Nature Pétrographique du Granulat

Rappel des valeurs de Kg :

Méthode Dreux-Gorisse :

| Qualité des granulats | Dimension D des granulats |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fins (D ≤ 16 mm) | Moyens (20 ≤ D ≤ 40 mm) (25 ≤ D ≤ 40 mm) | Gros (D ≥ 50 mm) (D ≥ 63 mm) |
| Excellente | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| Bonne, courante | 0,45 | 0,50 (0,55) | 0,55 (0,60) |
| Passable | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

Les éléments en Bleu sont les corrections de l’ENS.

Avec la correspondance :

| Tableau de correspondance du logiciel |  |
| --- | --- |
| Qualité du granulat suivant P18-545 | Qualité suivant Dreux-Gorisse |
| Caractéristiques indicées A | Excellent |
| Caractéristiques indicées B | Bonne |
| Caractéristiques indicées C | Courante |
| Caractéristiques indicées D | Passable |

Méthode Baron-Ollivier :

| Nature pétrographique des granulats | D (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 à 16 | 20 à 25 | 30 à 40 |
| Siliceux, légèrement altérés | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| Siliceux, roulés | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
| Calcaires, durs | 0.55 | 0.60 | 0.65 |

En considérant que les calcaires durs sont des granulats de qualité A ou B et Concassés.

Je rappelle que la valeur de Kg est une valeur expérimentale propre à chaque mélange de granulats. D’où l’intérêt de pouvoir renseigner une valeur directe de ce coefficient.

Dernière mise à jour :   15 juin 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996.

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018 (librement accessible sur Internet).

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française