Humidité du gravillon

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Dans les exigences de formulation, le projeteur a demandé la note de calcul avec la composition pondérale humide, soit la prise en compte de l’eau contenue dans les granulats. Cela impose de connaitre la teneur en eau du gravillon utilisé dans la composition du béton.

Cette teneur en eau est exprimée en %. Ainsi, si un gravillon a une teneur en humidité de 5%, la valeur indiquée dans le champ de texte sera de 5.

Cela permet d’apporter les corrections suivantes :

- Masse totale du gravillon sec : 300 kg

- Teneur en humidité du gravillon : 3 %

- Masse totale du gravillon humide à la teneur indiquée ci-dessus : 300 kg de gravillon sec + 9 litres d’eau = 309 kg de gravillon humide à la teneur de 3%

Pour rappel :

| Degré d’humidité des granulats | Sec | Humide | Mouillé | Trempé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pourcentage d’eau | 1 % | 3 % | 5 % | 6 % |

Sec :  cas rare, les granulats présentent un aspect mat et laissent la main un peu poussiéreuse.

Humide : cas le plus courant, l’aspect des granulats est brillant et ils laissent la main mouillée : les grains de sable y adhèrent légèrement et on peut en faire une boulette en les comprimant.

Mouillé : cas ne se présentant guère que pour des granulats subissant ou venant de subir une pluie importante.

Trempé : cas rare, cela suppose des granulats complètement saturés d’eau et à peine égouttés.

Une alerte est affichée par le logiciel si vous indiquez une valeur supérieure à 10%.

Dernière mise à jour :   7 février 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- NF EN 206-1 :2000 de Avril 2004 (tirage 2006-06) et son Annexe Nationale Française