Amendement de l’ENS pour la méthode Dreux-Gorisse

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Modification coefficient Kdg :

‘(Equation de Bolomey)

Pour le coefficient Kdg de l’équation de formulation de la résistance moyenne du béton ci-dessus, le tableau proposé par l’ENS est légèrement différent de celui figurant dans l’ouvrage de Dreux – Gorisse :

- Avec modification sur les bornes (en bleu ci-dessous). Cette modification a été prise en compte par le logiciel. Cette modification apparait, d’ailleurs, dans d’autres articles techniques.

- Avec 2 valeurs en rouge ci-dessous. Toutefois, ces valeurs n’ont pas été retenues car elles apparaissent comme des erreurs de retranscription dans le document de l’ENS au vu des éléments figurant dans la littérature technique par ailleurs.

| Qualité des granulats | Dimension D des granulats |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fins (D ≤ 16 mm) | Moyens (25 ≤ D ≤ 40 mm) | Gros (D ≥ 63 mm) |
| Excellente | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| Bonne, courante | 0,45 | 0,50 (0,55) | 0,55 (0,60) |
| Passable | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

Abaque pour l’estimatif du dosage en ciment C :

La méthode Dreux-Gorisse prend en compte l’ouvrabilité du béton suivant les courbes de la figure ci-contre.

L’équation de Bolomey ci-dessus, permet de déterminer la valeur du rapport C/E en fonction de la résistance moyenne souhaitée.

Dans la cadre de l’amendement, la dernière courbe est intitulée « 450 + superplastifiant » alors que dans la méthode de base, elle porte le nom de « 400 + superplastifiant».

La courbe la plus élevée, dans l’abaque pour l’estimation de la quantité de ciment, intitulé « 400 + superplastifiant » devient « 450 + superplastifiant » par l’ENS. En fait, la méthode de Dreux-Gorisse a été élaboré pour des bétons non adjuvantés et donc, paradoxalement, les 2 méthodes sont identiques :

Si votre point se trouve entre les 2 courbes « 400kg » et « 400kg + plastifiant » (ou « 450 + superplastifiant » par l’ENS), votre dosage en ciment sera bien de 430, 440 ou 410 kg de ciment sans plastifiant (d’où l’intérêt du 450kg de l’ENS).

Si votre point se trouve au-dessus de la courbe « 400kg + plastifiant » (ou « 450 + superplastifiant » par l’ENS), cela signifie qu’il faudra doser votre béton à 400kg/m3 + plastifiant, augmenter le dosage en ciment ne présente plus d’intérêt (et donc de ne pas aller au-delà des 450 kg/m3 d’où l’intérêt de l’indication de l’ENS).

Ce qui au final, pourrait apparaitre contradictoire, ne l’est pas ! L’algorithme du logiciel a été bâti en ce sens.

Correction sur le dosage en eau :

Les valeurs prises en compte sont celles figurant dans le tableau ci-dessous :

| Correction en % sur le dosage en eau en fonction de D |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimension maximale des granulats D en mm | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 |
| Correction sur le dosage en eau (en %) | +15 | +9 | +4 | 0 | -4 | -8 | -12 |

Dernière mise à jour :   3 mai 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. FESTA- Edition Eyrolles

- TD – Formulation d’un béton ordinaire – ENS Paris Saclay – 15/10/2018 (librement accessible sur Internet).