Coefficient d’absorption pour le sable

Version logicielle :    Labo Béton  version  2.0

Commentaire :

Il se présente sous la forme suivante :

Ce coefficient s’exprime en %. Il figure sur la Fiche Technique Produit remise par le producteur de granulats.

Ce coefficient permet de prendre en compte l’eau qui sera absorbée par le sable et qui ne servira pas à l’hydratation du ciment ou à l’ouvrabilité du béton.

Ce coefficient a un impact sur la quantité nécessaire au gâchage du béton suivant la méthode de formulation utilisée Dreux-Gorisse ou Baron-Ollivier. Voir les 2 exemples ci-dessous.

Exemple n°1 avec un calcul en Eau Efficace (Baron-Ollivier) :

Eau Efficace : 200 L

Teneur en humidité du sable : 4%

Coefficient d’absorption du sable : 1%

La quantité d’eau Efficace s’établira à :

- Humidité du sable déduction faite de l’absorption : 3% soit 0.03x 200 = 60 L

- Quantité d’eau efficace nécessaire à fournir pour le gâchage du béton : 200 – 60  =  140 L

Exemple n°2 avec un calcul en Eau Totale (Dreux-Gorisse) :

Eau Totale : 200 L

Teneur en humidité du sable : 4%

Coefficient d’absorption du sable : 1% - Sans objet dans le cadre de la méthode Dreux-Gorisse. Cet item n’apparait pas. Il n’y aura donc pas besoin de le renseigner.

La quantité d’eau Totale s’établira à :

- Humidité du sable : 4% soit 0.04x 200 = 80 L

- Quantité d’eau totale nécessaire à fournir pour le gâchage du béton : 200 – 80  =  120 L

C’est la raison pour laquelle le coefficient d’absorption n’apparait pas dans le formulaire lors de l’utilisation de la méthode Dreux-Gorisse car on utilise uniquement la teneur en humidité.

Dernière mise à jour :   17 juin 2026

Bibliographie :

- « Nouveau guide du béton et de ses constituants » - 8ième édition 1998 3ième tirage 2007 – G. Dreux & J. Festa- Edition Eyrolles

- « Les bétons – Bases et données pour leur formulation » écrit sous la direction de Jacques Baron et Jean-pierre Ollivier et paru aux Editions Eyrolles 1996

- « Le matériau béton : Connaissances générales » - Collection Les cours de l’ENTPE – G. Chanvillard - Edition ENTPE ALEAS 1999